ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Определение технологии сварки и контроля качества сварных соединений

магистрального трубопровода

по СТО Газпром 15-1.1-002-2023 и СТО Газпром 15-1.3-004-2023

Вариант 22

Диаметр трубы: 820 мм  |  Рабочее давление: 6,4 МПа

Выполнил: студент гр. АЭ-24-03

Тюриков Я.С.

Проверил: ____________________

Москва 2025

1. Исходные данные

Для выполнения практической работы заданы следующие исходные данные (Вариант 22):

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр трубы, мм | 820 |
| Рабочее давление, МПа | 6,4 |

2. Выбор класса прочности трубной стали

Класс прочности трубной стали выбирается в соответствии с требованиями проектной документации и СТО Газпром 2-4.1-713-2013 «Технические требования к трубам и соединительным деталям» с учётом рабочего давления и диаметра трубопровода.

Для магистрального трубопровода с параметрами: наружный диаметр D = 820 мм, рабочее давление P = 6,4 МПа — принимается класс прочности К60 (категория X70 по API 5L), обеспечивающий необходимую несущую способность при умеренном давлении для труб данного диаметра.

| Класс прочности | σв мин, МПа | σт мин, МПа | Аналог API 5L |
| --- | --- | --- | --- |
| К60 | 590 | 490 | X70 |

Принято: класс прочности трубной стали — К60 (X70).

3. Определение толщины стенки трубы

Расчёт толщины стенки выполняется по формуле СП 36.13330.2012 (п. 8.23):

S = n · P · D / (2 · R₁ₙ)

где:

n = 1,1 — коэффициент надёжности по нагрузке (рабочее давление);

P = 6,4 МПа — рабочее давление;

D = 820 мм — наружный диаметр трубы;

R₁ₙ = m · σₙ / kₙ — расчётное сопротивление металла трубы растяжению;

m = 0,9 — коэффициент условий работы (линейная часть МГ);

σₙ = 590 МПа — нормативный предел прочности для стали К60;

kₙ = 1,34 — коэффициент надёжности по материалу.

Расчётное сопротивление:

R₁ₙ = 0,9 × 590 / 1,34 = 396.3 МПа

Расчётная толщина стенки:

S = 1,1 × 6,4 × 820 / (2 × 396.3) = 7.28 мм

С учётом технологической надбавки и округления до ближайшего большего стандартного значения по ГОСТ 20295-85 принимается номинальная толщина стенки:

Sном = 10 мм

4. Выбор технологии сварки (Таблица 11.1 СТО Газпром 15-1.1-002-2023)

Выбор технологии сварки производится по таблице 11.1 СТО Газпром 15-1.1-002-2023 в зависимости от класса прочности стали (К60), диаметра трубы (DN 800), толщины стенки (10 мм) и разделки кромок.

Для линейной части МГ диаметром 820 мм (DN 800), класса прочности К60, толщина стенки 10 мм — применяется стандартная заводская разделка кромок.

В соответствии с таблицей 11.1 принята следующая комбинированная технология сварки:

| Слой шва | Технология (способ сварки) | Разделка кромок |
| --- | --- | --- |
| Корневой | ААДП / АПГ — автоматическая сварка проволокой сплошного сечения в защитных газах на медном подкладном кольце | Стандартная заводская |
| Заполняющие и облицовочный | АПГ / ААДП — автоматическая двухсторонняя сварка проволокой сплошного сечения в защитных газах | Стандартная заводская |

Комбинация: ААДП (корневой) + АПГ/ААДП (заполняющие и облицовочный). Резервная технология для отдельных участков корневого слоя: МАДП.

Данная комбинация обеспечивает высокое качество соединения для К60, контроль тепловложения и возможность применения АУЗК/МУЗК с каналами TOFD по таблице 5.2 СТО Газпром 15-1.3-004-2023.

5. Уровень качества и объём НК (Таблица 5.1 СТО Газпром 15-1.3-004-2023)

5.1 Определение уровня качества

Уровень качества сварных соединений определяется по таблице 5.1 СТО Газпром 15-1.3-004-2023 в зависимости от категории участка трубопровода и условий прокладки.

Для сварных соединений участков газопроводов III–IV категорий линейной части МГ с диаметром DN 800 (≤ DN 1400), выполненных автоматическими способами сварки в защитных газах в стандартную заводскую разделку кромок — принимается уровень качества «С» (позиция 22 таблицы 5.1).

| Характеристика соединения | Уровень качества | Поз. табл. 5.1 |
| --- | --- | --- |
| МГ III–IV кат., DN 800 ≤ DN 1400, автоматическая сварка в защитных газах, стандартная разделка | «С» | 22 |

5.2 Объём контроля (Таблица 5.1)

По таблице 5.1, позиция 22 СТО Газпром 15-1.3-004-2023 для уровня качества «С», сварные соединения III–IV категорий, выполненные автоматическими способами:

| Метод контроля | Объём, % | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ВИК (АВИК) | 100 % | Обязательно по п. 5.1 |
| РНК (РК / ЦР / КР) | 20 %³⁾ | От соединений, признанных годными по УЗК |
| УЗК (АУЗК / МУЗК) | 100 % | Средствами АУЗК (МУЗК) по табл. 5.2 |

Примечание ³⁾: РНК в объёме 100 % выполняется в начальный период работы и при освоении новых технологий (примечание 4 к таблице 5.1).

5.3 Дополнительные требования (п. 5.3 СТО Газпром 15-1.3-004-2023)

Все кольцевые стыковые соединения, выполненные при t ≤ −30 °С с применением РД, МПС и АПС, контролируют 100 % ВИК непосредственно после сварки. По истечении не менее 48 ч (для сталей до К60) выполняют повторный ВИК и 100 % РНК + 100 % УЗК.

6. Технология УЗК (Таблица 5.2 СТО Газпром 15-1.3-004-2023)

Технология УЗК выбирается по таблице 5.2 в зависимости от способа сварки и разделки кромок:

| Способ сварки | Разделка кромок | Технология УЗК |
| --- | --- | --- |
| АПГ, ААДП, ААД, АПИ, АПС, МПИ, МАДП, МП, Л | Специальная / стандартная заводская | МУЗК (с каналами TOFD), АУЗК (с каналами TOFD, зональным контролем) |
| МП, МАДП, МПИ, МПС, МАД, РД, РАД | Стандартная заводская | РУЗК, МУЗК, АУЗК, МУЗК (с TOFD), АУЗК (с TOFD) |

Для принятой технологии ААДП/АПГ со стандартной заводской разделкой кромок выбирается:

МУЗК с каналами TOFD / АУЗК с каналами TOFD и зональным контролем

Методика TOFD (Time-of-Flight Diffraction) обеспечивает высокую чувствительность к плоскостным дефектам и несплавлениям по разделке кромок, характерным для автоматической сварки.

7. Ширина оценочного участка (Таблица 6.1 и Рисунок 6.2 СТО Газпром 15-1.3-004-2023)

Ширина оценочного участка кольцевого стыкового сварного соединения определяется по таблице 6.1 в зависимости от номинальной толщины стенки (S = 10 мм) и разделки кромок.

| Номинальная толщина S, мм | Разделка кромок | Ширина оценочного участка В, мм |
| --- | --- | --- |
| S ≤ 5 | Стандартная | 5 |
| 5 < S ≤ 20 (S = 10) | Стандартная | B = S |
| 20 < S | Стандартная | 20 |
| 8 ≤ S ≤ 54 | Специальная | 0,5·S, но не менее 10 мм |

Для варианта 22: S = 10 мм, разделка стандартная заводская → строка 5 < S ≤ 20:

В = S = 10 мм

Ширина оценочного участка включает всю ширину сварного шва (e) и прилегающие зоны основного металла с обеих сторон шириной В (рисунок 6.2 СТО Газпром 15-1.3-004-2023).

← B  ←  e  →  B →

e – ширина шва; B – зона основного металла; S – толщина стенки

8. Нормы оценки качества при ВИК / МПК / ПВК (Таблица 6.2 СТО Газпром 15-1.3-004-2023)

Нормы оценки качества при проведении ВИК (АВИК), ПВК и МПК для S = 10 мм (уровень «С»):

| Обозн. | Наименование дефекта | Допустимые размеры |
| --- | --- | --- |
| А, В | Поверхностные поры, металлические и неметаллические включения | Не допускаются |
| — | Свищи, плены, рванины, расслоения, закаты, прижоги, риски, задиры (нарушающие толщину стенки) | Не допускаются |
| К | Кратеры | Не допускаются |
| Е | Трещины | Не допускаются |
| Dc | Поверхностные несплавления по кромкам | Не допускаются |
| Fc | Подрезы | h ≤ 0,1S = 1.0 мм, но не более 0,5 мм; l ≤ 150 мм |
| Fd | Смещение кромок (S > 15 мм) | Не более 3,0 мм |

Примечания: 1. При смещении кромок > 2,0 мм любые подрезы не допускаются. 2. Подрезы h ≤ 0,05S (но ≤ 0,2 мм) не квалифицируются как нормируемые дефекты.

9. Нормы оценки качества при РНК (Таблица 6.3 СТО Газпром 15-1.3-004-2023)

Нормы оценки качества при РНК (РК, ЦР, КР) для S = 10 мм, уровень «С»:

| Обозн. | Вид | Наименование дефекта | Уровень «С», S = 10 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа | Поры | Одиночные (сфер. и удлинённые) | d, h, l, w ≤ 0,2S = 2,0 мм (при L ≥ 3d); Σ₃₀₀ ≤ 50 мм |
| Ab | Поры | Цепочки | d, h, w ≤ 0,2S = 2,0 мм; l ≤ 2S = 20 мм; Σ₃₀₀ ≤ 50 мм |
| Ас | Поры | Скопления | l, w ≤ 0,5S = 5 мм; Σ₃₀₀ ≤ 30 мм |
| Ak | Поры | Канальные («червеобразные») | h, w ≤ 0,1S = 1,0 мм; l ≤ S = 10 мм; Σ₃₀₀ ≤ 30 мм |
| Ba | Шлак | Одиночные компактные включения | d, h ≤ 0,1S = 1,0 мм; l, w ≤ 0,5S = 5,0 мм; Σ₃₀₀ ≤ 30 мм |
| Bb | Шлак | Цепочки включений | d, h, w ≤ 0,1S = 1,0 мм; l ≤ 2S = 20 мм; Σ₃₀₀ ≤ 50 мм |
| Da1 | Непровар | В корне шва | w, h ≤ 0,05S = 0,5 мм; l ≤ S = 10 мм; Σ₃₀₀ ≤ 30 мм |
| Da2 | Непровар | В корне из-за смещения кромок | w, h ≤ 0,05S = 0,5 мм; l ≤ 2S = 20 мм; Σ₃₀₀ ≤ 75 мм |
| E | — | Трещины любой длины и направления | Не допускаются |
| Fa | Форма | Вогнутость корня (утяжина) | h ≤ 0,2S = 2,0 мм; l ≤ 2S = 20 мм; Σ₃₀₀ ≤ 100 мм |
| Fb | Форма | Превышение проплавления (провис) | h ≤ 5,0 мм; l ≤ S = 10 мм; Σ₃₀₀ ≤ 50 мм |

Σ₃₀₀ — допустимая суммарная протяжённость дефектов на оценочном участке длиной 300 мм.

10. Нормы оценки качества при УЗК (Таблицы 6.4, 6.5, 6.6 СТО Газпром 15-1.3-004-2023)

10.1 Максимальная допустимая эквивалентная площадь дефектов (Таблица 6.4)

Для S = 10 мм (8,0 ≤ S < 12,0), браковочный уровень S_брак, мм²:

| Толщина S, мм | Ур. «А», мм² | Ур. «В», мм² | Ур. «С», мм² |
| --- | --- | --- | --- |
| 8,0 ≤ S < 12,0 (S = 10 мм) | 1,05 | 1,50 | 1,50 |

S_брак = 1,50 мм². Контрольный уровень S_к = S_брак − 6 дБ.

10.2 Критерии классификации непротяжённых дефектов (Таблица 6.5)

Для S = 10 мм (9,0 < S ≤ 12,0):

| Толщина стенки S, мм | Макс. условная протяжённость l, мм |
| --- | --- |
| 9,0 < S ≤ 12,0 | 10 |

Дефект с условной протяжённостью ≤ 10 мм классифицируется как непротяжённый.

10.3 Допустимая длина протяжённых дефектов (Таблица 6.6)

Для уровня качества «С», S = 10 мм:

| Обозн. | Тип | Вид дефекта | Уровень «С», S = 10 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| SH | Непротяж. | Объёмный / плоскостной | Σ₃₀₀ ≤ 50 мм |
| LS1 | Протяж. | Объёмно-протяжённый | l < 2S = 20 мм и l < 25 мм; Σ₃₀₀ ≤ 50 мм |
| LS2 | Протяж. | Плоскостной по разделке кромок | l ≤ 2S = 20 мм и l ≤ 15 мм; Σ₃₀₀ ≤ 15 мм |
| LS3 | Протяж. | Плоскостной в металле шва | l ≤ 2S = 20 мм и l ≤ 30 мм; Σ₃₀₀ ≤ 30 мм |
| LB1 | Протяж. | В корне (двухстор. непровар) | l ≤ S = 10 мм и l ≤ 12,5 мм; Σ₃₀₀ ≤ 25 мм |
| LB2 | Протяж. | В корне из-за смещения кромок | l ≤ 2S = 20 мм и l ≤ 50 мм; Σ₃₀₀ ≤ 75 мм |
| E | — | Трещины | Не допускаются |

11. Заключение

В результате выполнения практической работы для МГ (Вариант 22, D = 820 мм, P = 6,4 МПа) определены:

| Параметр | Результат |
| --- | --- |
| Класс прочности трубной стали | К60 (X70) |
| Номинальная толщина стенки | 10 мм |
| Технология сварки (Табл. 11.1) | ААДП (корень) + АПГ/ААДП (заполн. и облиц.), стандартная разделка |
| Уровень качества (Табл. 5.1, поз. 22) | «С» |
| Объём РНК (Табл. 5.1) | 20 % от годных по УЗК |
| Объём УЗК (Табл. 5.1) | 100 % |
| Технология УЗК (Табл. 5.2) | МУЗК с TOFD / АУЗК с TOFD и зональным контролем |
| Ширина оценочного участка (Табл. 6.1) | В = S = 10 мм |
| S_брак при УЗК (Табл. 6.4, ур. «С») | 1,50 мм² |

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. СТО Газпром 15-1.1-002-2023 «Технологии сварки промысловых и магистральных трубопроводов».

2. СТО Газпром 15-1.3-004-2023 «Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений».

3. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

4. СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа».

5. СТО Газпром 2-4.1-713-2013 «Технические требования к трубам и соединительным деталям».

6. ГОСТ 20295-85 «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов».